

新铁马尺寸图

****

新铁马样式效果图

新铁马材质：热镀锌圆管；规格：2000mmx1200mm, 主管:32mmx1.0mm，副管:22mmx1.0mm,中间九根副管；新铁马底座类型：分离式平角铁马，尺寸：长400mmx宽200mmx厚10mm(一片铁马配两个底座)。作用：临时隔离，围界。